«Утверждаю»

Технический директор

________________Крылов Д.В.

«____»___________200_г.

Приложение к технологическому регламенту№3 производства горизонтальных алюминиевых жалюзи 16 мм системы «Magnum»

«Разработано»:

Тех. Директор 		__________________ Крылов Д.В.

технолог			__________________ Гасанова Я.Г.

старший мастер 		__________________ Комлев К.В.

18. Операции сборки горизонтальных жалюзи.

18.1. Рубка горизонтального карниза и нижней планки.

18.1.1. Подготовка к работе.

Карнизы при получении со склада сортируются по цветам. Каждый цвет хранится в отдельной ячейке.

Работы по рубке карниза осуществляются по технологической карте аналогичной основному технологическому регламенту с указанием ленты 16мм.

В третьем столбце указан цвет и тип ленты из которого будет выполнено изделие. Цвет ленты является определяющим.  В соответствии с ним подбирается цвет карниза и нижней планки. Соответствие цвета карниза и ленты переведены в таблице №4.

Таб.№4.

| Цвет карниза и нижней планки | Цвет алюминиевой ленты |
| --- | --- |
| 100 | 100(16) |
| 18 | 18 |
| 21 | 21 |
| 23 | 23 |
| 48 | 48 |
| 56 | 56 |
| 79 | 79 |
| 90 | 90 |
| 187 | 187 |

Организация рабочего места и инструмент для обработки карниза аналогичен основному технологическому регламенту.

18.1.2. Процесс рубки и сборки горизонтального карниза.

В зависимости от горизонтального размера изделия и расположения управления в карнизе вырубаются технологические отверстия под установку фурнитуры.

Отверстия в карнизе под установку суппортов с роликами вырубаются при помощи пресса НТ-35. Зависимость количества отверстий представлена на рис №32.

Рис№39.

Схема пробивки отверстий под поворотный механизм и фиксатор веревки представлены на рис№33. Пробивка отверстий осуществляется при помощи пресса MG-22.

Рис №33.

В зависимости от места расположения управления, отверстия под механизм и фиксатор веревки располагаются слева, с права или разносятся в разные стороны в зависимости от указаний технологической карты. Сборка аналогична основному технологическому регламенту «Magnum».

  - Изготовление ламелей из алюминиевой ленты.

18. 2. 1. общие представления

Резка ламелей осуществляется на станке. Станки для рубки ламелей подразделяются на три основные группы:

Ручные станки – подача ленты и рубка осуществляется в ручном режиме

Полуавтоматические станки – подача ленты и рубка осуществляется при помощи электродвигателей.

Автоматические станки - подача ленты и рубка осуществляется при помощи электродвигателей, при этом ламели заправляются в лесенку.

Изготовление ламелей осуществляется по технологической карте, соответствующей основному технологическому регламенту. Количество ламелей указывается в зависимости от шага лесенки и рассчитывается по формуле:

Кл = Н/шаг с округлением в большую сторону.

Технологическая карта для изготовления ламелей аналогична карте по раскрою карниза. Все изделия сортируются по цвету ленты и горизонтальному размеру.

Это позволяет уменьшить количество отходов при настройке ленты и сократить время перенастройки станка.

Графа цвет лесенки предназначена для автоматических станков. В случае если в этой графе стоит «авто» то лесенка берется в из таблицы соответствия  представленной ниже:

| Цвет лесенки и веревки | Цвет ленты |
| --- | --- |
| 315 | 18 |
| 231 | 21 |
| 673 | 23 |
| 276 | 48,56,79 |
| 803 | 90 |
| 900 | 100 |
| 408 | 187 |

- Расход материалов и фурнитуры на изготовление стандартного изделия 100х150 (см).

19.1. Расход материалов и фурнитуры для изготовления карниза и нижней планки.

| Поз. | Наименование | Артикул | Размер (мм). | Кол-во | допуск | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карниз верхний | G-2 | 1000 | 1шт. | (2 |  |
| 2 | Карниз нижний | G-3 | 1000 | 1шт. | (2 |  |
| 4 | Поворотная ось | G-4 | 760 | 1шт. | (10 |  |
| 6 | Суппорт с роликом | G-8 | - | 3шт. |  |  |
| 7 | Вставка в суппорт | G-7 | - | 3 шт. |  |  |
| 8 | Заглушка | G-9 | - | 3 шт. |  |  |
| 9 | Верхняя боковая крышка | G-12 | - | 2 шт. |  |  |
| 10 | Нижняя боковая крышка | G-11 | - | 2 шт. |  |  |
| 11 | Поворотный механизм | G-15 | - | 1 шт. |  |  |
| 12 | Фиксатор веревки | G -16 | - | 1 шт. |  |  |

19.2. Расход материала для изготовления ламелей и дальнейшей сборки изделия.

| Поз. | Наименование | Артикул | Размер (мм). | Кол-во | допуск | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Колокольчик | G-14 | - | 1шт | - |  |
| 14 | Алюминиевая лента | V13-16b | 1000 | 116 шт. | (2 |  |
| 15 | Лесенка | G-6 | 1600 | 3 шт. | (28 |  |
| 16 | Веревка | G-5 | 7200 | 1 шт. | (50 |  |
| 17 | кронштейн | G-13 | - | 2шт. | - |  |
| 18 | крючок | G-17 | - | 1 шт. | - |  |
| 19 | Наконечник ручки | G-18 | - | 1 шт. | - |  |
| 20 | Прозрачный прут | G-19 | 1200 | 1 шт. | - |  |
| 21 | Клипс | G-10 | - | 3 шт. | - |  |

- Маршрутная карта технологического процесса изготовления алюминиевых горизонтальных жалюзи.

| Заготовка верхнего карниза |
| --- |
| № операции | Наименование и содержание операции | Оборудование (код, наименование) | Приспособление, инструмент |
| 1. | Рубка верхнего карниза | Рабочий стол рис.№5 | Пресс отрезной Mg22 |
| 2. | Пробивка отверстий под суппорт с роликом | Рабочий стол рис.№5 | Пресс вырубной MG22, мерная линейка Mg-25 |
| 3. | Пробивка отверстий для поворотного механизма и фиксатора веревки | Рабочий стол рис.№5 | Пресс вырубной под механизм MG-33 |
| Заготовка нижней планки |
| 4. | Рубка нижней планки | Рабочий стол рис.№5 | Пресс отрезной MG-22 |
| 5. | Пробивка отверстий под заглушки. | Рабочий стол рис.№5 | Пресс вырубной MG-22, мерная линейка MG-25 |
| Заготовка поворотного стержня. |
| 6. | Заготовка поворотного стержня | Рабочий стол рис.№5 | Кусачки по металлу. |
| Сборка верхнего карниза. |
| 7. | Установка суппорта с роликом | Рабочий стол рис.№5 | - |
| 8. | Установка фиксатора веревки | Рабочий стол рис.№5 | Узкогубцы с загнутыми концами. |
| 9. | Установка поворотного механизма. | Рабочий стол рис.№5 | - |
| 10. | Установка поворотного стержня в верхний карниз. Установка вставки в суппорт. | Рабочий стол рис.№5 | - |
| Сборка нижней планки |
| 11. | Установка нижних боковых крышек. | Рабочий стол рис.№5 | - |
| Нарезка ламелей |
| 12. | Нарезка ламелей |  | Станок для резки ламелей. |
| Сборка жалюзи. |
| 13. | Присоединение зажимов к лесенке. | Рабочий стол рис№ 22 | Ножницы швейные. Узкогубцы. |
| 14. | Присоединение лесенки к вставкам в суппорт. | Рабочий стол рис.№22 | Узкогубцы. |
| 16.* | Сборка полотна жалюзи |  | Сборочный стенд РМ-01 (при ручной сборке) |
| 17. | Закрепление заглушек на верхнем карнизе. | - | - |
| 18. | Прошивка полотна | Рабочий стол рис.№22 при автоматической сборке. Сборочный стенд РМ-01 (при ручной сборке) | Сборочный стенд РМ-01 (при ручной сборке)* Игла специальная. |
| Проверка работоспособности и размеров изделия |
| 19. | Проверка работоспособности | - | Сборочный стенд РМ-01 (при ручной сборке) |
| Упаковка и комплектация изделия. |
| 20. | Сборка ручки управления | Рабочий стол | - |
| 21. | Комплектация кронштейнами. Упаковка заказа. | Рабочий стол | - |

# Text boxes

# пять веревок

15

15

2201-3007

# четыре веревки

15

15

2171-2200

# четыре веревки

15

15

1421-2170

# четыре веревки

15

15

1021-1420

# Две веревки

15

15

641-1020

# Две веревки

15

15

481-640

# Две веревки

9

9

170-480