«Утверждаю»

Технический директор

________________Крылов Д.В.

«____»___________200_г.

Технологический регламент производства горизонтальных алюминиевых жалюзи 25мм системы «HOLIS»

«Разработано»:

Тех. Директор 		__________________ Крылов Д.В.

технолог			__________________ Гасанова Я.Г.

старший мастер 		__________________ Комлев К.В.

- Общие данные.

  - Производственная площадь 	–_________________кв.м.

  - Проектная мощность 		- _________________кв.м.

  - Проектировщик			- _________________

  - Основной задачей производства является обеспечение потребностей в высококачественных, долговечных и экологичных солнцезащитных жалюзи. Солнцезащитные жалюзи имеют не только высокие эксплуатационные свойства, но и создают жилищный и жизненный комфорт, позволяют решать проблемы интерьеров офисных, жилых и производственных помещений.

  - Настоящий регламент включает в себя данные о хранении и складировании материалов, комплектующих, схему технологического процесса, маршрутную карту, чертежи и схемы.

- Информационные данные о хранении и складировании.

  - Хранение профилей осуществляется на специальных стеллажах. Профили отсортированы по цветам. Поворотный стержень хранится в связках с опорой по всей длине. Алюминиевая лента хранится на специальных стеллажах  в вертикальном положении.

  - Фурнитура и комплектация хранятся в закрытых помещениях (складах) расфасованная по сортам и типам на специальных стеллажах.

  - Температура воздух в помещениях хранения комплектующих не ниже 10С° с относительной влажностью воздуха не более 60%.

- Схема технологического процесса на производство алюминиевых горизонтальных жалюзи.

Рис№1.

4. Схема устройства горизонтальных жалюзи системы V-13

рис№2.

4.1. Комплектующие для изготовления горизонтальных жалюзи.

рис№3

рис№4

5. Операции сборки горизонтальных жалюзи.

5.1. Рубка горизонтального карниза и нижней планки.

5.1.1. Подготовка к работе.

Карнизы при получении со склада сортируются по цветам. Каждый цвет хранится в отдельной ячейке.

Работы по рубке карниза осуществляются по технологической карте пример карты представлен ниже:

Дата: 16.10.01 Время:11.45					Стр. 1 из 1. Лист  №1

| № заказа | дата | цвет | система | Тип | Гор. | Верт. | Упр. | Рубка | сборка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П1608-017г | 16-окт-01 | 25 | V-13 | Стан | 160 | 160 | Лев. |  |  |
| П1608-011г | 16-окт-01 | 56 | V-13 | Стан | 114 | 147 | Прав. |  |  |
| П1608-011г | 16-окт-01 | 56 | V-13 | Стан | 113 | 146 | Прав. |  |  |
| П1608-013г | 16-окт-01 | 100 | V-13 | Стан | 130 | 165 | Лев. |  |  |
| П1608-013г | 16-окт-01 | 100 | V-13 | Стан | 127 | 167 | Лев. |  |  |
| П1608-013г | 16-окт-01 | 100 | V-13 | Стан | 127 | 167 | Прав. |  |  |
| С1210-1501г | 16-окт-01 | 100 | V-13 | Стан | 120 | 161 | Лев. |  |  |
| П1608-013г | 16-окт-01 | 100 | V-13 | Стан | 111 | 164 | Лев. |  |  |
| П1608-018г | 16-окт-01 | 100 | V-13 | Стан | 111 | 166 | Лев. |  |  |
| П1608-013г | 16-окт-01 | 100 | V-13 | Мансард | 85 | 110 | Прав. |  |  |
| П1608-013г | 16-окт-01 | 100 | V-13 | Мансард | 60 | 162 | Прав. |  |  |
| П1608-013г | 16-окт-01 | 100 | V-13 | Мансард | 60 | 162 | Прав. |  |  |
| П1608-0110г | 16-окт-01 | 100 | V-13 | Стан | 60 | 160 | Прав. |  |  |
| П1608-013г | 16-окт-01 | 100 | V-13 | Мансард | 55 | 48 | Прав. |  |  |
| П1608-013г | 16-окт-01 | 100 | V-13 | Мансард | 50 | 159 | Лев. |  |  |
| П1608-015г | 16-окт-01 | 8001 | V-13 | Межрамные | 50 | 162 | Лев. |  |  |
| П1608-015г | 16-окт-01 | 8001 | V-13 | Межрамные | 75 | 141 | М |  |  |
| Р0110-91г | 16-окт-01 | 130 п. | V-13 | Межрамные | 138 | 141 | М |  |  |
| Р0110-91г | 16-окт-01 | 130 п. | V-13 | Межрамные | 128 | 130 | Прав. |  |  |

Итого 20 шт.

В данном типе технологической карты изделия рассортированы по цветам, не зависимо от заказа. Внутри одного цвета карнизы рассортированы по размерам в сторону уменьшения горизонтального размера, что позволяет оптимизировать раскрой.

В третьем столбце указан цвет ленты из которого будет выполнено изделие. Цвет ленты является определяющим.  В соответствии с ним подбирается цвет карниза и нижней планки. Соответствие цвета карниза и ленты переведены в таблице №1.

Таб.№1

| Цвет карниза и нижней планки | Цвет алюминиевой ленты |
| --- | --- |
| 100 | 100,8001,005/130,005/44, 100перф.,4538,7007,7008 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3,8003 |
| 8 | 8 |
| 10 | 10,642000 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17,772082 |
| 18 | 18,530903 |
| 21 | 21, |
| 22 | 22,632000 |
| 23 | 23,451,8002,4000,4538 |
| 25 | 25 |
| 27 | 27,3538, |
| 44 | 44,44/005,8003 |
| 46 | 46,46/48 |
| 47 | 47 |
| 48 | 48,7006 |
| 51 | 51 |
| 56 | 56, 56 перф.,7004,7005 |
| 67 | 67, 5005, 5000 |
| 73 | 73,4205 |
| 79 | 79 |
| 89 | 89 |
| 90 | 90 |
| 106 | 106,4944 |
| 109 | 109 |
| 130 | 130,130/005, 130 перф. |
| 146 | 146 |
| 187 | 187 |
| 188 | 188 |
| 220 | 220 |
| 300 | 300 |
| 330 | 330 |

5.1.2. Организация рабочего места.

Вид рабочего места резки и сборки карниза представлен на рис №5.

Рис.№5.

5.1.3. Процесс рубки и сборки горизонтального карниза.

В зависимости от горизонтального размера изделия и расположения управления в карнизе вырубаются технологические отверстия под установку фурнитуры.

Отверстия в карнизе под установку суппортов с роликами вырубаются при помощи пресса НТ-35. Зависимость количества отверстий представлена на рис №6.

Рис№6.

Схема пробивки отверстий под поворотный механизм и фиксатор веревки представлены на рис№7. Пробивка отверстий осуществляется при помощи пресса НТ-40.

Рис №7.

В зависимости от места расположения управления, отверстия под механизм и фиксатор веревки располагаются слева, с права или разносятся в разные стороны в зависимости от указаний технологической карты.

После рубки осуществляется сборка карниза в следующем порядке:

- устанавливаются суппорты с роликами V13-6 ,при этом ролик должен быть со стороны фиксатора веревки см. рис№8.

- В крайнее окно устанавливается адаптер для механизма V-13-29 и механизм V13-28.

- Устанавливается фиксатор веревки.

- Заготавливается поворотная ось, ее длинна меньше габаритного размера карниза. Для размеров 0-48 см  ось меньше на 7 см. Для карнизов от 49 до 300 см. меньше на 12 см.

- Ось вставляется в механизм, и на нее надеваются вставки в суппорт.

Схема сборки представлена на рисунке №8.

  - Изготовление ламелей из алюминиевой ленты.

5.2.1. общие представления

Резка ламелей осуществляется на станке. Станки для рубки ламелей подразделяются на три основные группы:

Ручные станки – подача ленты и рубка осуществляется в ручном режиме

Полуавтоматические станки – подача ленты и рубка осуществляется при помощи электродвигателей.

Автоматические станки - подача ленты и рубка осуществляется при помощи электродвигателей, при этом ламели заправляются в лесенку.

Изготовление ламелей осуществляется по технологической карте представленной на рисунке №9.

Дата: 16.10.01 Время:11.45.					Стр. 1 из 1. Лист  №1

| № заказа | дата | Цвет | система | Тип | Гор | Верт. | Кол-во лам. | Лесенка | Рубка ламелей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П1608-017г | 16-окт-01 | 25 | V-13 | Стан | 160 | 160 | 74 | авто |  |
| П1608-011г | 16-окт-01 | 56 | V-13 | Стан | 114 | 147 | 68. | авто |  |
| П1608-011г | 16-окт-01 | 56 | V-13 | Стан | 113 | 146 | 68 | авто |  |
| П1608-013г | 16-окт-01 | 100 | V-13 | Стан | 130 | 165 | 77 | авто |  |
| П1608-013г | 16-окт-01 | 100 | V-13 | Стан | 127 | 167 | 78 | авто |  |
| П1608-013г | 16-окт-01 | 100 | V-13 | Стан | 127 | 167 | 78 | авто |  |
| С1210-1501г | 16-окт-01 | 100 | V-13 | Стан | 120 | 161 | 75 | авто |  |
| П1608-013г | 16-окт-01 | 100 | V-13 | Стан | 111 | 164 | 76 | авто |  |
| П1608-018г | 16-окт-01 | 100 | V-13 | Стан | 111 | 166 | 77 | авто |  |
| П1608-013г | 16-окт-01 | 100 | V-13 | Мансард | 85 | 110 | 51 | авто |  |
| П1608-013г | 16-окт-01 | 100 | V-13 | Мансард | 60 | 162 | 75 | авто |  |
| П1608-013г | 16-окт-01 | 100 | V-13 | Мансард | 60 | 162 | 75 | авто |  |
| П1608-0110г | 16-окт-01 | 100 | V-13 | Стан | 60 | 160 | 74 | авто |  |
| П1608-013г | 16-окт-01 | 100 | V-13 | Мансард | 55 | 48 | 22 | авто |  |
| П1608-013г | 16-окт-01 | 100 | V-13 | Мансард | 50 | 159 | 74 | авто |  |
| П1608-015г | 16-окт-01 | 8001 | V-13 | Межрамные | 50 | 162 | 75 | авто |  |
| П1608-015г | 16-окт-01 | 8001 | V-13 | Межрамные | 75 | 141 | 66 | авто |  |
| Р0110-91г | 16-окт-01 | 130 п. | V-13 | Межрамные | 138 | 141 | 66 | авто |  |
| Р0110-91г | 16-окт-01 | 130 п. | V-13 | Межрамные | 128 | 130 | 60 | авто |  |

Итого 20 шт.

Технологическая карта для изготовления ламелей аналогична карте по раскрою карниза. Все изделия сортируются по цвету ленты и горизонтальному размеру.

Это позволяет уменьшить количество отходов при настройке ленты и сократить время перенастройки станка.

Графа цвет лесенки предназначена для автоматических станков. В случае если в этой графе стоит «авто» то лесенка берется в из таблицы соответствия  представленной ниже:

| Цвет лесенки и веревки | Цвет ленты |
| --- | --- |
| 106 | 2,23,25,300,451,8002,4000,4538 |
| 117 | 17 |
| 137 | 47,50,330 |
| 140 | 10,220,642000,18,46/48,46,22,632000 |
| 155 | 56,79,56перф. |
| 165 | 130,130перф.,130/005,7004 |
| 168 | 27,48,48/46,7005,7006,3538 |
| 176 | 90,106,5005,5000,146. |
| 186 | 51 |
| 190 | 188 |
| 194 | 3,8003,132/130,16 |
| 197 | 109 |
| 200 | 44,8004,44/005 |
| 201 | 89 |
| 900 | 100,005/44,005/130,8001,7007,7008,4538 |
| 2041 | 67 |
| 2073 | 21,73,4205 |
| 9057 | 8,187 |

5.2.2. Хранение ленты.

Лента расфасована в коробки. В одной упаковке две катушки по 1000 метров в каждой. Хранение коробок осуществляется на  стандартных полетах. Коробки хранятся в горизонтальном положении. Максимальное рекомендуемое  количество в стопке 15 коробок.

Катушки ленты из вскрытых коробок хранятся вертикально, либо в  штатной упаковке,  либо на специально оборудованных стеллажах.

Эскиз стеллажа представлен на рис.№ 10.

Рис. №10.

5.2.3. Настройка ленты.

Узел настройки ленты унифицирован для всех типов и моделей станков.

Вид профилирующего устройства представлен на рис.№11.

рис.№11.

1 – профилирующие ролики. Задают радиус профиля см. рис.№12.

рис.№12.

5 – регулировочный узел, позволяющий убирать «винт» ленты.

Принцип регулировки винта см. рис.№13.

рис.№13.

а) «винт» данного вида убирается поворотом регулировки вправо.

b) соответственно регулировка влево.

Регулировочный винт 9 позволяет устранить «волну» на ленте.

Принцип устранения «винта» представлен на рис.№14.

рис.№14.

5.3.3. Последовательность настройки ленты.

После установки катушки с лентой в кассету или в подающее устройство станка, профилируется отрезок ленты 40-50 см. и визуально определяется геометрия полученного отрезка и профиль ленты.

Профиль ленты определяет жесткость ламели. В первую очередь настраивается профиль. Проверка жесткости происходит субъективно. На отрезке ленты 60 см не должен образовываться прогиб. См. рис№ 15.

Далее исправляется «волна» на ленте и затем «винт». Определить правильность геометрии можно субъективно. Для более точной проверки необходимо сравнить два отрезка ленты см. рис. №16.

Размещение отверстий на ламели соответствует рис№6.

Количество ламелей определяется исходя из высоты изделия и шага лесенки. К л= высота (см)/шаг (см). Полученная величина округляется по правилам математики. (62,2=62) ,(62,5=63).

После нарезки всего изделия, ламели перевязываются веревкой, а последняя ламель с тыльной стороны маркируется простым карандашом.  Проставляются габаритные размеры изделия.

Нарезанные ламели транспортируются на стеллаж.

  - Сборка жалюзи.

5.3.1. Сборка после нарезки ламелей на ручном или полуавтоматическом станке.

Отмеряется необходимое количество лесенки. Количество отрезков определяется в соответствии с таблицей представленной на рис.№6. Длинна отрезков  лесенки, определяется исходя из высоты изделия: высота + 7 звеньев лесенки или кол-во ламелей + 7 звеньев.

Один из концов лесенки выравнивается см. рис № 17. и разрезаются два звена лесенки.  После чего на лесенку согласно рисунку устанавливаются зажимы V13-34. Установка зажимов осуществляется при помощи тонких плоскогубцев.

Лесенка со стороны нижней кромки карниза продевается через суппорт с роликом и закрепляется на вставке в суппорт.

Сборка производится на весу с применением электрического подъемника PM-01 или аналога.

Вид рабочего места сборщицы и подъемника представлен на рис №18.

После закрепления лесенок на карниз,  заготовка вешается на сборочный стенд. Схема крепления заготовки к стенду представлена на рис.№19.

На необходимом уровне, в зависимости от высоты изделия, на лесенке закрепляется нижняя планка. Оставшиеся четыре звена продеваются через отверстия в нижней планке и закрепляются при помощи заглушки V13-8. Заглушка должна быть закреплена в определенном положении. Схема установки заглушки представлена на рис.№20.

После закрепления нижней планки, в звенья лесенки вставляются ламели. Одна ламель должна лежать на нижней планке. Собрав все полотно, осуществляется его прошивка веревкой 1,4 мм в соответствии с цветом лесенки.  Количество веревок определяется по таблице рис №6. Длинна веревок складывается из высоты изделия, пробега веревки внутри карниза и высоты управления. Запас на узлы и выравнивание не более 10см. Прошивка осуществляется при помощи специальной иглы. На конце веревки завязывается контрольный  узел. Прошивка начинается со стороны заглушки. Веревка проходит через отверстия в ламелях так, чтобы звенья лесенки чередовали свое положение см. рис.№21. Далее  веревка через суппорт с роликом входит в карниз и проходя через отверстия в суппортах выходит через фиксатор веревки. Вывод разных веревок расположен с разных сторон относительно проволоки фиксатора веревки. На выведенные концы веревок надевается колокольчик и на конце веревок завязывается узел.

На верхнюю ламель навеваются клипсы V13-31.

Осуществляется проверка работоспособности изделия и проверяется вертикальный размер изделия.

Проверенное изделие передается на участок комплектации упаковки.

5.3.2. Сборка жалюзи после автоматического станка.

При нарезке ленты на автоматическом станке, лесенка отмеряется автоматически, ламели заправляются в лесенку и собираются в пачку. После нарезки пачка ламелей перевязывается веревкой. Нижняя ламель маркируется. Заготовка транспортируется на стеллаж с заготовками. Сборка жалюзи осуществляется на сборочном столе. Параметры рабочего места сборщицы представлены на рис.№22.

Конец лесенки закрепляется на карнизе также как и при ручной сборке. Нижняя планка вставляется в туже ячейку лесенки, где находится нижняя ламель. Веревки продеваются и отмеряются также как и при ручной сборке. Разрезаются веревки скрепляющие пачку ламелей. Устанавливаются клипсы. Заказ передается на проверку ОТК.

Сборка жалюзи осуществляется по технологической карте представленной на рис.№23.

Дата: 16.10.01 Время:11.45.					Стр. 1 из 1. Лист  №1

| № заказа | № | Цвет | Система | Тип | Гор | Верт | Тип упр. | лесенка | сборка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П1608-011г | 1 | 56 | V13 | Стан. | 114 | 147 | Пр.140 | Авто |  |
| П1608-011г | 2 | 56 | V13 | Стан. | 113 | 146 | Пр.140 | Авто |  |
| П1608-013г | 1 | 100 | V13 | Стан. | 130 | 165 | Лев.150 | Авто |  |
| П1608-013г | 2 | 100 | V13 | Стан. | 127 | 167 | Лев.150 | Авто |  |
| П1608-013г | 3 | 100 | V13 | Стан. | 127 | 167 | Лев.150 | Авто |  |
| П1608-013г | 4 | 100 | V13 | Стан. | 127 | 167 | Пр.150 | Авто |  |
| П1608-013г | 5 | 100 | V13 | Манс. | 85 | 110 | Пр.120 | Авто |  |
| П1608-013г | 6 | 100 | V13 | Манс. | 60 | 162 | Пр.150 | Авто |  |
| П1608-013г | 7 | 100 | V13 | Манс. | 60 | 162 | Пр.150 | Авто |  |
| П1608-013г | 8 | 100 | V13 | Манс. | 55 | 48 | Пр.150 | Авто |  |
| П1608-013г | 9 | 100 | V13 | Манс. | 50 | 159 | Лев.150 | Авто |  |
| П1608-015г | 1 | 8001 | V13 | Межр. | 75 | 141 | М130 | Авто |  |
| П1608-015г | 2 | 8001 | V13 | Межр. | 50 | 141 | М130 | Авто |  |
| П1608-017г | 1 | 25 | V13 | Стан. | 160 | 160 | Лев. 150 | Авто |  |
| П1608-018г | 1 | 100 | V13 | Стан. | 111 | 166 | Лев.90 | Авто |  |
| П1608-0110г | 1 | 100 | V13 | Стан. | 60 | 160 | Пр.170 | Авто |  |
| Р0110-91г | 1 | 130пер | V13 | Межр. | 138 | 141 | М100 | Авто |  |
| Р0110-91г | 2 | 130пер | V13 | Межр. | 128 | 130 | М100 | Авто |  |
| С1210-1501г | 1 | 100 | V13 | Стан. | 120 | 161 | Лев 140 | Авто |  |

Итого 20 шт.

В данной технологической карте изделия рассортированы по заказам.

5.4. Контроль качества изделия.

После сборки,  жалюзи передаются на участок контроля. Проверка осуществляется на проверочном стенде представленном на рис..№18.

Мастер ОТК работает по технологической карте представленной на рис.№24.

Дата: 16.10.01 Время:11.45.					Стр. 1 из 1. Лист  №1

| № заказа | № | Цвет | Сист. | Тип | Гор | Верт | Тип упр. | Лесенка | Руб Карн | Сбор карн | Рез. лент | сборка | отк | Дилер (код) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П1608-011г | 1 | 56 | V13 | Стан. | 114 | 147 | Пр. 140 | Авт |  |  |  |  |  | Ферт |  |
| П1608-011г | 2 | 56 | V13 | Стан. | 113 | 146 | Пр. 140 | Авт |  |  |  |  |  | Ферт |  |
| П1608-013г | 1 | 100 | V13 | Стан. | 130 | 165 | Лев. 150 | Авт |  |  |  |  |  | Фарт |  |
| П1608-013г | 2 | 100 | V13 | Стан. | 127 | 167 | Лев. 150 | Авт |  |  |  |  |  | Фарт |  |
| П1608-013г | 3 | 100 | V13 | Стан. | 127 | 167 | Лев. 150 | Авт |  |  |  |  |  | Фарт |  |
| П1608-013г | 4 | 100 | V13 | Стан. | 127 | 167 | Пр. 150 | Авт |  |  |  |  |  | Фарт |  |
| П1608-013г | 5 | 100 | V13 | Манс. | 85 | 110 | Пр. 120 | Авт |  |  |  |  |  | Фарт |  |
| П1608-013г | 6 | 100 | V13 | Манс. | 60 | 162 | Пр. 150 | Авт |  |  |  |  |  | Фарт |  |
| П1608-013г | 7 | 100 | V13 | Манс. | 60 | 162 | Пр. 150 | Авт |  |  |  |  |  | Фарт |  |
| П1608-013г | 8 | 100 | V13 | Манс. | 55 | 48 | Пр. 150 | Авт |  |  |  |  |  | Фарт |  |
| П1608-013г | 9 | 100 | V13 | Манс. | 50 | 159 | Лев. 150 | Авт |  |  |  |  |  | Фарт |  |
| П1608-015г | 1 | 8001 | V13 | Межр | 75 | 141 | М130 | Авт |  |  |  |  |  | Профистрой |  |
| П1608-015г | 2 | 8001 | V13 | Межр | 50 | 141 | М130 | Авт |  |  |  |  |  | Профистрой |  |
| П1608-017г | 1 | 25 | V13 | Стан. | 160 | 160 | Лев. 150 | Авт |  |  |  |  |  | Гамма интерьер |  |
| П1608-018г | 1 | 100 | V13 | Стан. | 111 | 166 | Лев. 90 | Авт |  |  |  |  |  | Фиам |  |
| П1608-0110г | 1 | 100 | V13 | Стан. | 60 | 160 | Пр. 170 | Авт |  |  |  |  |  | Ридда |  |
| Р0110-91г | 1 | 130пер | V13 | Межр | 138 | 141 | М100 | Авт |  |  |  |  |  | Ривеко |  |
| Р0110-91г | 2 | 130пер | V13 | Межр | 128 | 130 | М100 | Авт |  |  |  |  |  | Ривеко |  |
| С1210-1501г | 1 | 100 | V13 | Стан. | 120 | 161 | Лев 140 | Авт |  |  |  |  |  | Дом окна |  |

Итого 20 шт.

В данной карте указана вся информация о заказе и все операции, произведенные над изделием до проверки.

Мастер ОТК проверяет работоспособность поворотного механизма и фиксатора веревки, а также соблюдение размеров изделия.

Далее для заказа заполняется карточка в которой указывается краткая информация о заказе. С обратной стороны изображена схема установки изделия. Вид заполненной карточки представлен на рис.№25.

После этого изделия сортируются по заказам и транспортируются на упаковку.

5.5. Упаковка и комплектация  дополнительной фурнитурой.

После проверки изделие каждое изделие комплектуется необходимым количеством кронштейнов.

Упаковщик работает по технологической карте представленной на рис.№26.

Дата: 16.10.01 Время:11.45.					Стр. 1 из 1. Лист  №1

| № заказа | № | Цвет | Сист. | Тип | Гор | Верт | Тип упр. | кронштейны | Упаков. | Дилер (код) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П1608-011г | 1 | 56 | V13 | Стан. | 114 | 147 | Пр.140 | DD175 |  | Ферт |  |
| П1608-011г | 2 | 56 | V13 | Стан. | 113 | 146 | Пр.140 | DD175 |  | Ферт |  |
| П1608-013г | 1 | 100 | V13 | Стан. | 130 | 165 | Лев.150 | Авто |  | Фарт |  |
| П1608-013г | 2 | 100 | V13 | Стан. | 127 | 167 | Лев 150 | Авто |  | Фарт |  |
| П1608-013г | 3 | 100 | V13 | Стан. | 127 | 167 | Лев.150 | Авто |  | Фарт |  |
| П1608-013г | 4 | 100 | V13 | Стан. | 127 | 167 | Пр.150 | Авто |  | Фарт |  |
| П1608-013г | 5 | 100 | V13 | Манс. | 85 | 110 | Пр.120 | Тип1 |  | Фарт |  |
| П1608-013г | 6 | 100 | V13 | Манс. | 60 | 162 | Пр.150 | Тип1 |  | Фарт |  |
| П1608-013г | 7 | 100 | V13 | Манс. | 60 | 162 | Пр.150 | Тип1 |  | Фарт |  |
| П1608-013г | 8 | 100 | V13 | Манс. | 55 | 48 | Пр.150 | Тип1 |  | Фарт |  |
| П1608-013г | 9 | 100 | V13 | Манс. | 50 | 159 | Лев.150 | Тип1 |  | Фарт |  |
| П1608-015г | 1 | 8001 | V13 | Межр | 75 | 141 | М130 | Авто |  | Профистрой |  |
| П1608-015г | 2 | 8001 | V13 | Межр | 50 | 141 | М130 | Авто |  | Профистрой |  |
| П1608-017г | 1 | 25 | V13 | Стан. | 160 | 160 | Лев. 150 | Авто |  | Гамма интерьер |  |
| П1608-018г | 1 | 100 | V13 | Стан. | 111 | 166 | Лев.90 | Авто |  | Фиам |  |
| П1608-0110г | 1 | 100 | V13 | Стан. | 60 | 160 | Пр.170 | Авто |  | Ридда |  |
| Р0110-91г | 1 | 130пер | V13 | Межр | 138 | 141 | М100 | Авто |  | Ривеко |  |
| Р0110-91г | 2 | 130пер | V13 | Межр | 128 | 130 | М100 | Авто |  | Ривеко |  |
| С1210-1501г | 1 | 100 | V13 | Стан. | 120 | 161 | Лев 140 | Авто |  | Дом окна |  |

Итого 20 шт.

Рис №26.

Количество кронштейнов в зависимости от горизонтального размера изделия определяется по таблице представленной ниже.

| Длинна карниза. (горизонтальный размер) | Кол-во. |
| --- | --- |
| 25-130 | 2 |
| 131-160 | 3 |
| 161-210 | 4 |
| 211-300 | 5 |

В соответствии с технологической картой, изделие комплектуется палочкой управления, состоящей из отрезка  прозрачного прута V13-25, крючка V13-23 и наконечника ручки V13-24.

Далее изделие вместе с кронштейнами, палочкой управления и инструкцией  упаковывается в термоусадочную пленку и пропускается через печку.

Готовые заказы транспортируются на склад готовой продукции, где кладовщик принимает товар согласно технологической карте представленной на рис.№ 27.

Дата: 16.10.01 Время:11.45.					Стр. 1 из 1. Лист  №1

| № заказа | № | Цвет | Сист. | Тип | Гор | Верт | Тип упр. | кронштейны | Дилер (код) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П1608-011г | 1 | 56 | V13 | Стан. | 114 | 147 | Пр.140 | DD175 | Ферт |  |
| П1608-011г | 2 | 56 | V13 | Стан. | 113 | 146 | Пр.140 | DD175 | Ферт |  |
| П1608-013г | 1 | 100 | V13 | Стан. | 130 | 165 | Лев.150 | Авто | Фарт |  |
| П1608-013г | 2 | 100 | V13 | Стан. | 127 | 167 | Лев 150 | Авто | Фарт |  |
| П1608-013г | 3 | 100 | V13 | Стан. | 127 | 167 | Лев.150 | Авто | Фарт |  |
| П1608-013г | 4 | 100 | V13 | Стан. | 127 | 167 | Пр.150 | Авто | Фарт |  |
| П1608-013г | 5 | 100 | V13 | Манс. | 85 | 110 | Пр.120 | Тип1 | Фарт |  |
| П1608-013г | 6 | 100 | V13 | Манс. | 60 | 162 | Пр.150 | Тип1 | Фарт |  |
| П1608-013г | 7 | 100 | V13 | Манс. | 60 | 162 | Пр.150 | Тип1 | Фарт |  |
| П1608-013г | 8 | 100 | V13 | Манс. | 55 | 48 | Пр.150 | Тип1 | Фарт |  |
| П1608-013г | 9 | 100 | V13 | Манс. | 50 | 159 | Лев.150 | Тип1 | Фарт |  |
| П1608-015г | 1 | 8001 | V13 | Межр | 75 | 141 | М130 | Авто | Профистрой |  |
| П1608-015г | 2 | 8001 | V13 | Межр | 50 | 141 | М130 | Авто | Профистрой |  |
| П1608-017г | 1 | 25 | V13 | Стан. | 160 | 160 | Лев. 150 | Авто | Гамма интерьер |  |
| П1608-018г | 1 | 100 | V13 | Стан. | 111 | 166 | Лев.90 | Авто | Фиам |  |
| П1608-0110г | 1 | 100 | V13 | Стан. | 60 | 160 | Пр.170 | Авто | Ридда |  |
| Р0110-91г | 1 | 130пер | V13 | Межр | 138 | 141 | М100 | Авто | Ривеко |  |
| Р0110-91г | 2 | 130пер | V13 | Межр | 128 | 130 | М100 | Авто | Ривеко |  |
| С1210-1501г | 1 | 100 | V13 | Стан. | 120 | 161 | Лев 140 | Авто | Дом окна |  |

Итого 20 шт.

Рис №27.

- Расход материалов и фурнитуры на изготовление стандартного изделия 100х150 (см).

6.1. Расход материалов и фурнитуры для изготовления карниза и нижней планки.

| Поз. | Наименование | Артикул | Размер (мм). | Кол-во | допуск | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карниз верхний | V13-1 | 1000 | 1шт. | (2 |  |
| 3 | Карниз нижний | V13-2 | 1000 | 1шт. | (2 |  |
| 4 | Поворотная ось | V13-4 | 760 | 1шт. | (10 |  |
| 6 | Суппорт с роликом | V13-6 | - | 3шт. |  |  |
| 7 | Вставка в суппорт | V13-7 | - | 3 шт. |  |  |
| 8 | Заглушка | V13-8 | - | 3 шт. |  |  |
| 9 | Верхняя боковая крышка | V13-9 | - | 2 шт. |  |  |
| 12 | Нижняя боковая крышка | V13-12 | - | 2 шт. |  |  |
| 28 | Поворотный механизм | V13-28 | - | 1 шт. |  |  |
| 29 | Адаптер поворотного механизма | V13-29 | - | 1 шт. |  |  |
| 32 | Фиксатор веревки | V13-32 | - | 1 шт. |  |  |

6.2. Расход материала для изготовления ламелей и дальнейшей сборки изделия.

| Поз. | Наименование | Артикул | Размер (мм). | Кол-во | допуск | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Колокольчик | V13-14 | - | 1шт | - |  |
| 16 | Алюминиевая лента | V13-16 | 1000 | 70 шт. | (2 |  |
| 18 | Лесенка | V13-18 | 1600 | 3 шт. | (28 |  |
| 19 | Веревка | V13-19 | 7200 | 1 шт. | (50 |  |
| 20 | кронштейн | V13-20 | - | 2шт. | - |  |
| 23 | крючок | V13-23 | - | 1 шт. | - |  |
| 24 | Наконечник ручки | V13-24 | - | 1 шт. | - |  |
| 25 | Прозрачный прут | V13-25 | 1200 | 1 шт. | - |  |
| 31 | Клипс | V13-31 | - | 3 шт. | - |  |
| 34 | Зажимы для лесенки | V13-34 | - | 6 шт. | - |  |

- Маршрутная карта технологического процесса изготовления алюминиевых горизонтальных жалюзи.

| Заготовка верхнего карниза |
| --- |
| № операции | Наименование и содержание операции | Оборудование (код, наименование) | Приспособление, инструмент |
| 1. | Рубка верхнего карниза | Рабочий стол рис.№5 | Пресс отрезной НТ-45 |
| 2. | Пробивка отверстий под суппорт с роликом | Рабочий стол рис.№5 | Пресс вырубной НТ-35, мерная линейка MS-025 |
| 3. | Пробивка отверстий для поворотного механизма и фиксатора веревки | Рабочий стол рис.№5 | Пресс вырубной под механизм НТ-40 |
| Заготовка нижней планки |
| 4. | Рубка нижней планки | Рабочий стол рис.№5 | Пресс отрезной НТ-45 |
| 5. | Пробивка отверстий под заглушки. | Рабочий стол рис.№5 | Пресс вырубной НТ-35, мерная линейка MS-025 |
| Заготовка поворотного стержня. |
| 6. | Заготовка поворотного стержня | Рабочий стол рис.№5 | Кусачки по металлу. |
| Сборка верхнего карниза. |
| 7. | Установка суппорта с роликом | Рабочий стол рис.№5 | - |
| 8. | Установка фиксатора веревки | Рабочий стол рис.№5 | Узкогубцы с загнутыми концами. |
| 9. | Установка адаптера под механизм. | Рабочий стол рис.№5 | - |
| 10. | Установка поворотного механизма. | Рабочий стол рис.№5 | - |
| 11. | Установка поворотного стержня в верхний карниз. Установка вставки в суппорт. | Рабочий стол рис.№5 | - |
| Сборка нижней планки |
| 12. | Установка нижних боковых крышек. | Рабочий стол рис.№5 | - |
| Нарезка ламелей |
| 13. | Нарезка ламелей |  | Станок для резки ламелей. |
| Сборка жалюзи. |
| 14. | Присоединение зажимов к лесенке. | Рабочий стол рис№ 22 | Ножницы швейные. Узкогубцы. |
| 15. | Присоединение лесенки к вставкам в суппорт. | Рабочий стол рис.№22 | Пинцет медицинский прямой №4. |
| 16.* | Сборка полотна жалюзи |  | Сборочный стенд РМ-01 (при ручной сборке) |
| 17. | Закрепление заглушек на верхнем карнизе. | - | - |
| 18. | Прошивка полотна | Рабочий стол рис.№22 при автоматической сборке. Сборочный стенд РМ-01 (при ручной сборке) | Сборочный стенд РМ-01 (при ручной сборке)* Игла специальная. |
| Проверка работоспособности и размеров изделия |
| 19. | Проверка работоспособности | - | Сборочный стенд РМ-01 (при ручной сборке) |
| Упаковка и комплектация изделия. |
| 20. | Сборка ручки управления | Рабочий стол | - |
| 21. | Комплектация кронштейнами. Упаковка заказа. | Рабочий стол | - |

# Text boxes

Склад комплектации

Алюминиевая лента

# Фурнитура

# Профиль

Резка алюминиевой ленты и заправка в лесенку

# Контроль

Рубка карниза и нижней планки

Заготовка поворотного стержня

Контроль

Подготовка фурнитуры

Установка внутренней начинки карниза

Заправка поворотного стержня в карниз

Установка управляющих механизмов и боковых крышек

Сборка горизонтальных жалюзи

Контроль готового изделия

Комплектация кронштейнами и ручками управления, маркировка заказа, упаковка.

# Склад готовой продукции

25-48

9

9

15

15

49-89

15

15

90-150

151-155

15

15

40

40

15

43

15

43

156-160

15

45

45

15

161-170

171-175

15

46

46

15

176-180

15

48

15

48

181-185

15

50

50

15

15

51

51

15

186-190

191-195

15

53

53

15

196-200

15

55

55

15

L/2

201-300

15

15

L/4

L/4

Рис№8.

60см.

Рис. №15.

Рис.№16.

(

4 мм

Зажим V13-34

Рис №17.

Рис.№18.

## Рис №19

Рис№20

Рис№21

Рис№22

Рис№25

L/2 (для ламелей при L>130 или/и Н>160)